| 序号 | 名称 | 预估数量 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布帘（核心产品） | 8680m² | （1）面料门幅：280cm，面料成分：聚酯纤维，▲克重≥300克/㎡。 （2）面料花色需符合本项目特点需求。 （3）遮光率≥85%。 （4）帘布需采用2倍饱和度（1:2打摺）帘布下边离地约5cm；窗帘头用窗帘衬带芯缝制，单勾（固定褶）制作工艺，底边反折8cm；顶部打褶部分做T字形褶皱；帘布整体做形状记忆，不损坏、不弄脏窗帘；绑带缝制在窗帘侧边。 （5）布带：成份为100%涤纶。 （6）挂钩：镀铬金属挂钩结实可靠。 （7）面料需符合 ▲①依据GB/T 2912.1-2009甲醛含量(mg/kg)≤20。 ▲②符合GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能B1级或GB20286-2006阻燃1级标准。 ▲③依据GB/T 17592-2011可分解致癌芳香胺染料：未检出。 ④依据GB 18401-2010检测异味：无异味。 ⑤吸声系数GB/T33620-2017 250Hz≥0.2 500Hz ≥0.35 1000Hz≥0.45 2000Hz≥0.55 4000Hz≥0.65。 ⑥折痕回复角(度)GB/T3819-1997总折痕回复角≥260。 ⑦洗涤干燥后外观平整度(级) GB/T13769-2009≥3。 ⑧耐洗色牢度/级（变色，沾色）：≥4；耐干摩擦色牢度/级：≥3-4；耐光色牢度：≥4。 （8）制作要求 布帘需高温记忆定型，布帘配套绑带，材质同布帘，颜色与布帘配色。布帘绑带与布帘缝制在一起；布帘的宽度应以1：2倍比进行，二侧折边≥3cm，布帘纺织物顶边打二折安全针缝合，下折边≥8cm，上折边需把有纺布带包里面，采用≥7cm不锈钢单钩。 |
| 2 | 窗纱 | 3050m² | （1）纱帘成分：聚酯纤维，面料门幅280cm，窗纱克重≥90克/㎡。 （2）纱帘要求正面亚光，背面为高光亮面，有反射阳光、隔热的功能（如有样品，需在样品中体现）。 （3）需采用2倍饱和度（1:2打摺），下边离地约5cm；,帘头用窗帘衬带芯缝制，单勾（固定褶）制作工艺，底边反折8cm；顶部打褶部分做T字形褶皱；帘布整体做形状记忆，不损坏、不弄脏窗帘；绑带缝制在窗帘侧边。 （4）布带：成份为100%涤纶。 （5）调节钩：高强度全新优质聚甲醛树脂材质调节钩，结实可靠，上下调节挂钩，可起到升降窗帘的作用，可调控窗帘高度0-4厘米（或优于），多级可调，齿槽调节清晰有力。 （6）窗纱需符合 ★①依据GB/T 2912.1-2009甲醛含量(mg/kg)≤20。 ②依据GB/T 17592-2011可分解致癌芳香胺染料：未检出。 ③依据GB 18401-2010检测异味：无异味。 ▲④符合GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能B1级。 ●⑤依据GB/T11048-2018.热阻(㎡·K/W)≥0.03。 ⑥依据GB/35762-2017保温性(%)≥20。 ●⑦依据FZ/T 01097-2006入射角度60度测试窗纱反面的光泽度≥8%。 （7）制作要求 纱帘的宽度应以1：2倍比进行，二侧折边≥3cm，纱帘纺织物顶边打二折安全针缝合，下折边≥ 8cm，上折边需把有纺布带包里面，采用≥7cm不锈钢单钩。 |
|  | 防晒卷帘 | 136㎡ | （1）卷管 ①直径≥50mm；卷管壁厚≥1.0mm；内有≥3根加强筋。 ②高强度铝合金材质。 ③卷管表面阳极氧化或防腐涂层。 （2）底杆 底杆下沿口需配置嵌入式的防撞橡胶条，两头塑料端盖为了防止掉落及维修拆卸方便，需采用螺丝固定（如有样品，需在样品中体现）。 （3）绳棒制头 ①减速比≥1：1.5；上升最大负载≥10KG。 ②使用强度依据JG/T 241-2009的检测方法机械耐久性能≥10000次后，帘布无破损，机构装置无松动，能实现正常运行。 ③操作力依据JG/T 242-2009的检测方法：操作力≤50N。 ④误操作依据JG/T 275-2010的检测方法：粗鲁操作、强制操作、反向操作测试后要求面料无破损，操作装置无功能性障碍和损坏等。 ⑤绳棒一体设计，通过操作棒控制窗帘自动下落，到达限位时自动停止。绳棒一体的绳采用强度极高并极其耐磨材质，外观简洁（如有样品，需在样品中体现）。 （4）面料成分 ①主要材质：采用三层太空薄膜压制，内嵌式太空热反射铝层；克重≥110克/㎡，面料表面压花工艺提供眩光保护和表面抗刻划，防水防油污，可采用消毒水或者清洁剂直接清洁。 ②百褶压痕宽度≥50mm。（如有样品，需在样品中体现）。 （5）面料需符合 ★①不含甲醛测试。 ▲②符合GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能B1级。 |
| 4 | 透景卷帘 | 2450㎡ | （1）卷管 ①直径≥38mm；卷管壁厚≥1.2mm；内有≥3根加强筋。 ②高强度铝合金材质。 ③卷管表面阳极氧化或防腐涂层。 （2）底杆 底杆下沿口需配置嵌入式的防撞橡胶条，两头塑料端盖为了防止掉落及维修拆卸方便，需采用螺丝固定（如有样品，需在样品中体现）。 （3）拉珠制头 ①拉珠制头为可360度旋转的灰色万向制头，固定制头的头安装码和尾安装码的固定螺丝孔位处需安装可拆卸式方形磁吸保护盖，通过保护盖内藏磁铁可吸附在头、尾安装码上、拆装方便（保护盖不允许螺丝和胶粘固定），窗帘安装完成后吸上磁吸保护盖遮盖防止螺丝外露，维修时可轻易取下磁吸保护盖；拉珠需和制头配色（如有样品，需在样品中体现）。 ●②使用强度依据JG/T 241-2009的检测方法机械耐久性能≥10000次后，帘布无破损，机构装置无松动，能实现正常运行。 ●③操作力依据JG/T 242-2009的检测方法：操作力≤50N。 ●④误操作依据JG/T 275-2010的检测方法：粗鲁操作、强制操作、反向操作测试后要求面料无破损，操作装置无功能性障碍和损坏等。 ⑤拉珠配吊坠。 （4）面料成分 25%玻璃纤维+75%PVC；约1%开孔率，面料克重（g/㎡）：≥450g/㎡，厚度/mm：≥0.5mm。 （5）面料需符合 ★①不含甲醛测试。抗菌抗霉和不含甲醛按照国标执行；面料禁止有毛边；面料与卷管、底杆链接需热烫插条一次成型。 ▲②符合GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能B1级。 |
| 5 | 医用隔帘 | 9300m² | （1）面料门幅：280cm，面料上部需有镂空透气设计（高度50--55m），高精密隔帘，▲克重≥210克/㎡。 （2）面料花色图案参考图片自行设计，颜色花型需和病房的窗帘花型设计搭配协调且需符合本项目特点需求（如有样品，需在样品中体现）。 （3）帘布需采用1.5倍饱和度（1:1.5打摺）帘布下边离地约20cm；窗帘头用窗帘衬带芯缝制，单勾（固定褶）制作工艺，底边反折8cm；顶部打褶部分做T字形褶皱；帘布整体做形状记忆，不损坏、不弄脏窗帘；绑带缝制在隔帘单侧。 （4）布带：成份为100%涤纶。 （5）挂钩：镀铬金属挂钩结实可靠。 （6）隔帘需符合 ★①依据GB/T 29862-2013 纺织品纤维含量(%)聚酯纤维≥98%。 ★②依据GB/T 2912.1-2009甲醛含量(mg/kg)≤20。 ③依据GB/T 17592-2011可分解致癌芳香胺染料：未检出。 ④依据GB 18401-2010检测异味：无异味。 ▲⑤符合GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能B1级或GB20286-2006阻燃1级标准。 ●⑥勾丝性能(级)GB/T11047-2008直向、横向≥ 2。 ●⑦折痕回复角(度)GB/T3819-1997总折痕回复角≥260 ；水洗尺寸变化率(%GB/T8628-2013、GB/T8629-2017、GB/T8630-2013 直向、横向≤3%。 |
| 6 | 浴帘 | 950㎡ | （1）浴帘材质：涤纶材质，厚度：≥150g/㎡。 （2）规格：按要求定制，要求防水防霉，底边加重铅线，配不锈钢挂环。 |
| 7 | 遮光卷帘 | 900㎡ | （1）卷管 ①直径≥50mm；卷管壁厚≥1.5mm；内有不少于3根加强筋。 ②高强度铝合金材质。 ③卷管表面阳极氧化或防腐涂层。 （2）底杆 铝合金底杆下沿口需配置嵌入式的防撞橡胶条，两头塑料端盖为了防止掉落及维修拆卸方便，需采用螺丝固定（如有样品，需在样品中体现）。 （3）拉珠制头 ①减速比≥1：1.5；上升最大负载≥10KG。 ②安装码≥2.0mm的钢板，表面防腐处理。 ③使用强度依据JG/T 241-2009的检测方法机械耐久性能≥10000次后，帘布无破损，机构装置无松动，能实现正常运行。 ④操作力依据JG/T 242-2009的检测方法：操作力≤50N。 ⑤误操作依据JG/T 275-2010的检测方法：粗鲁操作、强制操作、反向操作测试后要求面料无破损，操作装置无功能性障碍和损坏等。 （4）面料成分 100%聚酯纤维+隔热铝层，不含聚氯乙烯。面料背面要求带隔热铝层，符合隔热、节能的需求，面料具备遮光功能，克重≥175克/㎡。 （5）面料需符合 ★①不含甲醛测试。 ▲②符合GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能B1级。 ●③背铝涂层工艺检测应提供：依据FZ/T01063-2008《涂层织物抗粘连性的测定》，要求无粘连性。 |
| 8 | 遮阳膜 | 290㎡ | 建筑隔热膜：要求阻隔紫外线,能减少家具织物的褪色，延长其使用寿命；胶黏剂需具有可再次剥离性能， 经过长时间也能很好地剥下，要求铺贴没有气泡和杂质，平整度高。依据GB/T29061-2012 的检测方法检测结果要求： ★（1）依据GB/T29061-2012的检测方法检测光学性能可见光透射比平均值51%（±5%）、可见光反射比平均值24%（±5%）。 （2）依据GB/T29061-2012 的检测方法太阳光直接透射比平均值38%（±5%）、太阳光直接反射比平均值22% （±5%）。 ★（3）依据GB/T29061-2012的检测方法检测光学性能遮蔽系数平均值0.56（±0.05）。 |
| 9 | 夏季磁门帘 | 180㎡ | （1）门帘采用优质高透PVC材质，厚度3.0mm，透明度高，柔韧性强，采用塑胶热合工艺，内置整根磁条，自吸闭合。（2）配件采用加厚铝合金。 |
| 10 | 冬季棉帘 | 180㎡ | （1）采用1680高密防水牛津布，防污耐脏，易清洁，高密织面料，更耐用，四层加厚，隔音降噪，防风保暖更挡风，窗口采用优质PVC材料，高清透明。 （2）窗口离底边70公分，窗口尺寸为40*60cm，双层机制环扣，不脱落，坚固耐用，取挂方便。底边加防风沙袋。 |
| 11 | 布帘、纱帘轨道 | 1950米 | 依据GB/T 14846-2014、GB/T 228.1-2021、GB/T 6739-2022、GB/T 9286-2021标准： （1）铝合金牌号：采用6063 -T5；电泳白。 （2）轨道铝合金壁厚≥1.2mm。 （3）规定非比例延伸强度≥190MPa。 （4）抗拉强度≥220MPa。 ★（5）断后伸长率≥13%。 （6）漆膜硬度≥2H。 （7）采用POM轮304不锈钢环。 |
| 12 | 医用隔帘轨道 | 2300米 | 依据GB/T 14846-2014、GB/T 228.1-2021、GB/T 6739-2022、GB/T 9286-2021标准： （1）铝合金牌号：采用6063 -T5；电泳白，需预弯轨道。 （2）轨道铝合金壁厚≥1.2mm。 （3）规定非比例延伸强度≥190MPa。 （4）抗拉强度≥220MPa。 （5）断后伸长率≥13%。 （6）漆膜硬度≥2H。 （7）采用POM轮304不锈钢环。 |
| 13 | 浴帘轨道 | 270米 | 配加厚不锈钢钢管，直径：22mm，壁厚度≥0.5mm，可伸缩自由调节长度，安装方便。长度与浴帘匹配。 |
| 14 | 电动开合轨 | 26套 | （1）每套含5米以内轨道，轨道运行平顺，配套原装无线遥控器。 （2）采用静音电机，噪音≤35分贝、扭矩≥1.0Nm、转速≥100rpm、离合方式：机械、防护等级至少：IP41、安全承重：≥50KG。 （3）至少具备中间停位、电子记忆行程、软启软停、遇阻即停。 （4）轨道表面电泳工艺。 |
| 备注： 标注“▲”为实质条款，投标时需提供检测机构出具的符合以上技术参数的带有CMA标识的有效期之内的检测（检验）报告复印件进行佐证,否则视为无效标; 如以上检测报告提供二维码的也予以认可，二维码查询结果需与检测报告原件内容一致。 标注“★”为重要指标评分项, 投标时需提供检测机构出具的符合以上技术参数的带有CMA标识的有效期之内的检测（检验）报告复印件进行佐证,否则不得分。如以上检测报告提供二维码的也予以认可，二维码查询结果需与检测报告原件内容一致。 标注“●”的条款在投标时无需提供检测报告,可以承诺在合同签订前提供检测机构出具的符合以上技术参数的带有CMA标识的有效期之内的检测（检验）报告原件, 经采购人审核确认后签订合同，如投标时承诺了,签订合同前又不能提供的，取消中标资格。不承诺的按评标办法的条款扣分。 |  |  |  |